B – CLEAN 57

UHLOVODÍKOVÝ ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PŘÍPRAVEK

# III. třídy hořlavosti

- Popis a kvalitativní vlastnosti

B-CLEAN 57 je organický  uhlovodíkový přípravek. Neobsahuje halogenované uhlovodíky, obsah aromatických látek je pod 0,1 %. Dále neobsahuje PTBB, PCB a PCT a proto je hodnocen jako vhodný produkt z hlediska životního prostředí. Je neagresivní proti nátěrům a umělým hmotám. Přípravek je bez výrazného zápachu. Hodí se jako náhrada chlorovaných uhlovodíků typu perchloretylen, ale nelze jej aplikovat v parách. Používá se v neředěném stavu. S vodou se neslučuje a tvoří ostré rozhraní. Odpařuje se výrazně rychleji než B-CLEAN 65 EXTRA. Je nepolární což znamená, že po jeho aplikace je povrh chráněn proti vzdušné vlhkosti po dobu 24 až 48 hod. podle typu skladování.Protože se jedná o uhlovodíkový přípravek, je vhodný pro různé jakosti materiálů od ocelí až po barevné kovy a jejich slitiny, sklo, plasty. Velmi dobře rozpouští živočišné, rostlinné a minerální tuky a oleje. Odplavuje mechanické nečistoty včetně měkkých typů karbonů.

- Oblast použití

B –CLEAN 57 má podobné využití jako B – CLEAN 65 EXTRA, tzn.  především v mycích stolech, různých odmašťovacích zařízeních, ultrazvucích, odmašťování elektromotorů, autoagregátů, atd. Jeho hlavní předností je rychlejší odpar až o 50 % při zachování III. třídy hořlavosti.

Nanáší se štětcem nebo nízkotlakým postřikem, ponorem, případně se aplikuje ve spreji.

- Výhody přípravku

- dokonalé odmaštění a relativně rychlý osych

- díky svému minimálnímu zápachu nezatěžuje pracovní prostředí

- odmašťování bez ohřevu lázně – úspora energie

- dodavatelská firma Stanislav Bažant - EKOSTAB odebírá nasycený přípravek zpět a cena za zneškodnění přípravku je zahrnuta v nákupní ceně

- Technická data

Fyzikální forma : …………………….. kapalina

Barva : ……………………………….. čirá

Zápach : ……………………………… charakteristický

Bod varu : ……………………………. 185  oC

Bod tuhnutí : ……………………….... – 30  o C

Teplota vzplanuní: ………………….    57  0C

Meze výbušnosti : horní………………  7 %

Dolní……………..  0,6 %

Hustota : ……………………………… 765  kg/m3

Rozpustnost ve vodě : ………………… nerozpustný