B – CLEAN 46

UHLOVODÍKOVÝ ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PŘÍPRAVEK

## II. třída hořlavosti

1. Popis a kvalitativní vlastnosti

B-CLEAN 46 je organický lehký uhlovodíkový přípravek, neobsahující halogenované uhlovodíky, obsah aromatických látek je pod 0,1 %. Dále neobsahuje PTBB, PCB a PCT a proto je hodnocen jako vhodný produkt z hlediska životního prostředí. Je neagresivní proti nátěrům a umělým hmotám. Přípravek má svůj charakteristický zápach.

Hodí se jako náhrada chlorovaných uhlovodíků typu perchloretylen, ale nelze jej aplikovat v parách, dále náhrada lakového benzínu čí petroleje. Používá se v neředěném stavu. S vodou se neslučuje a tvoří ostré rozhraní. Odpařuje se poměrně rychle a především beze zbytku. Je nepolární což znamená, že po jeho aplikace je povrh chráněn proti vzdušné vlhkosti po dobu 24 až 48 hod. podle typu skladování.

Protože se jedná o uhlovodíkový přípravek, je vhodný pro různé jakosti materiálů od ocelí až po barevné kovy a jejich slitiny, sklo, plasty. Velmi dobře rozpouští živočišné, rostlinné a minerální tuky a oleje. Odplavuje mechanické nečistoty včetně měkkých typů karbonů. Z naší řady uhlovodíkových přípravků se jeví jako nejagresivnější.

2. Oblast použití

Tento odmašťovací přípravek se používá všude tam, kde potřebujeme kvalitní rychlé odmaštění s vysokou rychlostí odparu. Je to především odmašťování a čištění součástí a dílů před opravou, montáží, svařováním nebo před povrchovou úpravou. Odpařuje se beze zbytku a proto je zvlášť vhodný před aplikací studeného zinku, práškových barev a všech nátěrových hmot..

Nanáší se štětcem nebo nízkotlakým postřikem, ponorem, případně se aplikuje ve spreji.

3. Výhody přípravku

- velmi účinné odmaštění a rychlé schnutí

- odmašťování bez ohřevu lázně – úspora energie

- dodavatelská firma Stanislav Bažant - EKOSTAB  odebírá nasycený přípravek zpět k zneškodnění

- cena zneškodnění přípravku je zahrnuta v nákupní ceně

4. Technická data

Fyzikální forma : …………………….. kapalina

Barva : ……………………………….. čirá

Zápach : ……………………………… charakteristický

Bod varu : ……………………………. 170,6 oC

Bod tuhnutí : ……………………….... – 66 o C

Teplota vzplanutí: ……………………   46 0 C

Tenze par : ……………………………    0,15 kPa při 20 oC

Hustota : ……………………………… 741 kg/m3

Rozpustnost ve vodě : ………………… nerozpustný